附件：

羊绒羊毛衫不合格商品名单汇总表

| 序号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 综合判定 （合格/不合格） | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羊绒加厚女套衫 | 石家庄北国商城股份有限公司 | ANJOR | 浙江裳品羊绒服饰有限公司 | 货号：93213 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中甲醛含量不符合GB18401-2010、FZ/T73009-2009标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 2 | 貂绒 | 石家庄万达百货有限公司 | LTWFRANE | 无 | 款号：K6680 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合FZ/T73009-2009标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 3 | 三支玫瑰 | 邢台北国商城有限责任公司 | 雪域卓玛 | 桐乡市濮院雪域卓玛羊毛衫厂 | 货号：7168 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合GB/T22849-2014标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 4 | 套衫 | 河北家乐园购物广场有限责任公司 | 纤丰 | 上海金尚服饰有限公司 | 货号：D1093 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中纤维含量不符合FZ/T73018-2012标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 5 | 无(羊毛衫) | 河北家乐园购物广场有限责任公司 | 相思鹿 | 上海市随乡人服饰有限公司 | 货号：9407 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合FZ/T73018-2012标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 6 | 女衫 | 邢台家乐园天一商贸有限公司 | JISE姬色 | 无 | 货号：1015 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合FZ/T73009-2009标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 7 | 羊毛衫 | 邯郸市阳光超市有限公司前进店 | 沐羊 | 上海比尔保罗制衣有限公司 | 货号：FZ-79956 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合FZ/T73018-2012标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 8 | 羊毛衫 | 邯郸市阳光超市有限公司前进店 | 督恩 | 上海宾图服饰有限公司 | 货号：FZ-79801 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合FZ/T73018-2012标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 9 | 羊毛衫 | 邯郸市阳光超市有限公司前进店 | 思尼迪奥 | 上海莱顿服饰有限公司 | 货号：950 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合FZ/T73018-2012标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 10 | 毛衫 | 邢台银座商城有限公司 | 波士王子 | 深圳市波士王子服饰有限公司 | 货号：BW131307 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；耐碱汗渍色牢度不符合GB18401-2010标准要求；纤维含量、耐碱汗渍色牢度不符合FZ/T73018-2012标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 11 | 羊毛衫 | 邢台银座商城有限公司 | 卡尔盾·威尔 | 广州市恒栩服装有限公司 | 货号：8898 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合FZ/T73018-2012标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 12 | 花毛口袋 | 邯郸市阳光超市有限公司前进店 | 红蚁公主 | 桐乡市濮院镇强佳羊毛衫厂 | 货号：CH107 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合GB/T22849-2014标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 13 | 羊毛衫 | 河北美食林商贸集团有限公司千百家分公司 | 奥朗顿 | 上海宝亿琦服饰有限公司 | 货号：8501 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中纤维含量不符合FZ/T73018-2012标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 14 | 羊毛衫 | 河北美食林商贸集团有限公司千百家分公司 | 顶极羊 | 上海派博服饰有限公司 | 货号：502 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中纤维含量不符合FZ/T73018-2012标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 15 | 无缝男裤 | 河北美食林商贸有限公司千百家分公司 | 奥朗顿 | 上海宝亿琦服饰有限公司 | 货号：5221 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合FZ/T73022-2012标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 16 | 男双层护膝裤 | 河北美食林商贸有限公司千百家分公司 | 羴羊 | 鄂尔多斯市瀛海羊绒制品有限公司 | 货号：18106 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合FZ/T73009-2009标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 17 | 女式针织衫 | 河北美食林商贸集团有限公司千百家公司 | 十三亿 | 鄂尔多斯市东胜区利群羊绒有限责任公司 | 交款码：204783 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合FZ/T73018-2012标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 18 | 羊毛衫 | 河北美食林商贸有限公司千百家分公司 | 旺财羊 | 旺财羊服饰有限公司 | 货号：6882 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中纤维含量不符合GB/T29862-2013标准要求，判该批商品不合格。 |
| 19 | 无(毛衫) | 邯郸市阳光超市有限公司前进店 | 图马尼 | 上海欧塞德斯服饰有限公司 | 货号：K15007 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合FZ/T73018-2012标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 20 | 混绒衫 | 邯郸市阳光超市有限公司前进店 | 莱雅菊 | 上海帅秋服饰有限公司 | 货号：801 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合FZ/T73009-2009标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 21 | 羊毛衫 | 邯郸市阳光超市有限公司前进店 | 思尼迪奥 | 上海莱顿服饰有限公司 | 货号：956 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量、耐皂洗色牢度不符合FZ/T73018-2012标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 22 | 精品男衫 | 邯郸市阳光超市有限公司前进店 | 庄爵 | 上海庄爵服饰发展有限公司 | 货号：999 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合FZ/T73018-2012标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 23 | 无(毛衫) | 邢台北国商城有限责任公司 | 乐佳尚衣 | 上海信邦实业发展有限公司 | 款号：2H733A | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求，判该批商品不合格。 |
| 24 | 针织衫 | 邢台北国商城有限责任公司 | 珍绒 | 碧溪闻名针织制衣厂 | 货号：8-1809 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中耐碱汗渍色牢度不符合GB18401-2010标准要求；纤维含量、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度不符合FZ/T73009-2009标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 25 | 无(毛衫) | 邢台北国商城有限责任公司 | 乐佳尚衣 | 上海信邦实业发展有限公司 | 款号：MG1205 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求，判该批商品不合格。 |
| 26 | 休闲衬衫 | 石家庄万达百货有限公司 | ANCHEN安臣 | 北京圣缘安臣服饰有限公司 | 货号：15BN75343 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合GB/T2660-2008标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 27 | 羊毛衫 | 石家庄万达百货有限公司 | MAI YA 麦雅 | 进口商：北京麦雅灿业贸易有限公司中国地区总代理 | 货号：HT8101 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合FZ/T73018-2012标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 28 | 羊毛衫 | 河北美食林商贸有限公司千百家分公司 | 顶极羊 | 上海派博服饰有限公司 | 货号：18-2 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中纤维含量不符合FZ/T73018-2012标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 29 | 针织服饰 | 怀特商城 | DESERTPRINCE | 上海驰铭针织有限公司 | 型号：870 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合FZ/T73009-2009标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 30 | 无(毛衫) | 怀特商城 | 快友 | 浙江黄岩天马羊毛衫厂 | 货号：8566 | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合FZ/T73009-2009标准一等品要求，判该批商品不合格。 |
| 31 | 无(毛衫) | 怀特商城 | 玫瑰魅力 | 浙江黄岩鸿翔服饰有限公司 | 货号：68551； | 不合格 | 样本经检验，所检项目中产品标识不符合GB5296.4-2012标准要求；纤维含量不符合FZ/T73018-2012标准一等品要求，判该批商品不合格。 |